6.3. Распространение света в конденсированных диэлектриках

При выводе соотношений, описывающих процесс распространения электромагнитных волн в конденсированных диэлектриках, необходим учет различий между усредненным макроскопическим полем и микроскопическим полем в точке нахождения поляризующейся молекулы. Это различие главным образом обусловлено дополнительным полем, создаваемым молекулами, составляющими ближайшее окружение рассматриваемой (6.16).  В случае излучения, длина волны которого существенно превышает расстояние между молекулами, дополнительное поле может быть аппроксимировано пространственно однородным полем однородно поляризованного шара (6.17), подобно тому, как это делалось в электростатике при выводе формулы Клаузиуса-Массотти (6.18).

|  | (6.16) |
| --- | --- |
|  | (6.17) |
|  | (6.18) |

Соответствующая уточненному значению вектора поляризации прозрачного диэлектрическая проницаемость диэлектрика (равная квадрату вещественного показателя преломления) удовлетворяет соотношению (6.19), называемому формулой Лорентц-Лоренца. Последнее соотношение может быть преобразовано к равенству, левая часть которого содержит определяемые на опыте макроскопические характеристики вещества, а правая - микроскопические параметры его молекул (6.20) Поскольку микроскопические параметры слабо изменяются при изменении термодинамического состояния вещества, левая часть равенства, называемая удельной рефракцией вещества, должна так же оставаться неизменной. Последнее свойство хорошо соответствует данным эксперимента.

|  | (6.19) |
| --- | --- |
|  | (6.20) |