Физические свойства кристаллов,

векторы и тензоры, преобразования симметрии

Дипольный момент  – вектор, величина, зависимость которой от направления определяется одним декартовым индексом .

Намагниченность, плотность тока, градиент температуры – тензоры первого ранга.

Общий вид тензора n-го ранга  - имеет n индексов.

Примеры тензоров 2-го ранга:

Диэлектрическая восприимчивость, диэлектрическая постоянная, показатель преломления:

,  ,

Электропроводность

Однородная деформация

Упругие натяжения

Тензоры 3-го ранга:

пьезоэффект

электрострикция

электро-оптический эффект (эффект Керра)

4 ранга:

опто-акустический эффект (фотоупругость)

эффект Керра второго порядка

упругость

Зная все операции симметрии (ОС: повороты, отражения), мы можем априори, ничего не измеряя и не вычисляя, определить соотношения между разными элементами векторов и тензоров, в частности, установить, какие из них могут иметь нулевые значения. Для этого достаточно воспользоваться условием инвариантности тензоров по отношению к операциям симметрии

Зная матричное представление ОС в декартовом пространстве (), можно записать правила преобразований тензоров разного ранга:

,   и т.д.

Формы симметричных тензоров 2-го ранга для кристаллов разных сингоний

| Сингония |  |
| --- | --- |
| Тригональная Моноклинная Орторомбическая Ромбоэдрическая Тетрагональная Гексагональная Кубическая | (6) (3) (3) (2) (1) |

Теория упругих свойств кристаллов

Однородная деформация

,

( - растяжение,  - сдвиг)

Симметризованные деформации

Индексы Фойгта

|  | 11 | 22 | 33 | 23 | 13 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Упругие напряжения

Обобщенный закон Гука - упругие постоянные

Вид матриц упругих постоянных для кристаллов разных сингоний

| Сингония |  |
| --- | --- |
| Триклинная Моноклинная Орторомбическая Ромбоэдрическая Тетрагональная Гексагональная Кубическая | (21) (13) (9) (6) (3) |

Распространение акустических волн в кристаллах

Кубический кристалл, q ~ (1 0 0)

- продольная волна (LA)

,  vl =( /k =(C11/()1/2

- поперечная волна (TA)

,  vt = (/k =(C44/()1/2

q ~ (1 1 0)          LA:

TA1:

TA2:

Угловая зависимость скорости продольной LA и поперечных TA1 и TA2 волн в плоскости xz и zy в кристалле ацетата лития, который относится к орторомбической системе D2h

Упругие постоянные

Упругие модули

Гидростатическое сжатие:

Сжимаемость

Одноосное сжатие - коэффициент Пуассона