## Специализация: 010700/03 Физика конденсированного состояния вещества

Программа: 23 Фотоника гетерогенных и конденсированных систем

Руководитель программы: д.ф.-м.н., проф. В.К. Рябчук

Кафедра фотоники

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.К. Рябчук

Рецензент: к.ф.-м.н., снс Л.Л. Басов

Фотоиндуцированная Адсорболюминесценция Алюмо-Магниевой Шпинели.

Тимошенко Артем Игоревич

В данной работе представлены результаты исследования люминесцентных свойств кристаллического порошка магний-алюминиевой шпинели MgAl2O4. Это исследование стало логическим продолжением работы по изучению явления фотоиндуцированной адсорболюминесценции (ФИАЛ) ортосиликата цинка с примесью марганца.

В теоретической части работы были рассмотрены литературные данные, посвященные исследованию термолюминесценции и фотолюминесценции этого оксида. В экспериментальной части были получены спектры термостимулированной и  фотостимулированной люминесценции, а также ФИАЛ, связанной с адсорбцией водорода, для магний-алюминиевой шпинели MgAl2O4. Была исследована кинетика этих процессов.  В работе представлены следующие результаты:

1) сравнительных спектральных исследования ФИАЛ, фотостимулированной люминесценции и термостимулированной люминесценции;

2) исследований влияния фотостимулированной адсорбции донорных и акцепторных молекул на ФИАЛ  и термостимулированную люминесценцию;

3) сравнительных спектрально-кинетических измерений ФИАЛ и термостимулированной люминесценции.

Было показано, что спектральные характеристики ФИАЛ совпадают со спектрами фотостимулированной люминесценции алюмо-магниевой шпинели. Установлено влияние фотоадсорбции кислорода на интенсивность свечения ФИАЛ – существенное возрастание интенсивности.

Список публикаций

1. Timoshenko A. “Photoinduced Adsorboluminescence in Mn:Zn2SiO4 phosphor”, International Student Conference "Science and Progress“, St. Petersburg, Conference Abstracts, p. 125 (2011).