## Специализация: 010700/04 Физика полупроводников. Микроэлектроника.

Программа: 18 Физика полупроводников и диэлектриков

Руководитель программы: д. ф.-м. н. проф. П. П. Коноров

Кафедра электроники твердого тела

Научный руководитель: проф., д. ф.-м. н., А.С. Комолов

Рецензент: с.н.с., к.ф.-м.н. В.А. Дмитриев.

Фотоэлектрические свойства замещенных и смешанных пленок фталоцианинов и периленов на кремнии.

# Томилов Антон Андреевич

В работе представлено исследование фотоэлектрических свойств однокомпонентных и многокомпонентных структур, сформированных плёнками тетракарбоксила-диангидрида перилена (PTCDA), диоктил-прилен-дикарбоксимида (PTCDI-C8) и фталоцианина меди (CuPc) на поверхности кремния, и выявлено влияние заместителей на переходные процессы в пленке, а также на ряд других параметров. В качестве методики использовалось построение ВАХ при освещении в диапазоне 300-900 нм, спектральное исследование фотопотенциала, переходных характеристик, а также зависимостей фотопотенциала от интенсивности излучения.

Основные результаты работы:

1.  При облучении исследованных образцов светом интенсивностью 1000 люкс в диапазоне длин волн от 300 нм до 900 нм обнаружен отчетливый фотовольтаический эффект. Спектральные характеристики фотопроводимости и фотоЭДС имеют два отчетливых максимума, расположенных в области поглощения органической пленки (500-700 нм) и в области поглощения кремния (800-900 нм). Ширина максимума фотопроводимости и фотоЭДС в области поглощения органического материала на 100- 150 нм уже в случае однослойной пленки (PTCDA, PTCDI-C8), чем в случае многослойной (CuPc/PTCDA или CuPc/PTCDI-C8).

2. Зависимости фотопроводимости и фотоЭДС от интенсивности излучения в диапазоне 200 – 1000 lux в области спектрального максимума, обусловленного поглощением в органической пленке,  имеют степенной, а области поглощения кремниевой подложки - логарифмический характер.

# Список публикаций

1. А.С. Комолов, Э.Ф. Лазнева, С.А. Пшеничнюк, А.А. Гавриков, Н.С. Чепилко, А.А. Томилов, Н.Б. Герасимова, А.А. Лезов, П.С. Репин. Электронные свойства пограничной области между пленками фторозамещенного и незамещенного фталоцианина меди. //  Физика и техника полупроводников, 2013, т. 47, в. 7, с. 948-953

2. Н.С. Чепилко, М.В. Зимина, И.А. Дьяконов, А.А. Томилов, М.В. Мурашева, Н.Б. Герасимова, А.С. Комолов. Электрофизические свойства пленочных структур на основе фталоцианинов меди и производных перилена при световом воздействии и при адсорбции аммиака. // Сборник трудов VIII Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», СПб,  2012, с. 63-64