## Специализация: 010900 Прикладная математика и физика

Программа: 04 Оптика полупроводниковых наноструктур и нанотехнологии

Руководитель программы: проф. В.Ф. Агекян

Кафедра физики твердого тела

Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. С.В. Карпов

Рецензент: д. ф.-м. н., проф. М.Б. Смирнов

Факторный анализ раман-спектров GaAs вискеров с сфалеритно-вюрцитной структурой

E.Л. Чирков

Целью данной работы являлся анализ раман-спектров нитевидных нанокристаллов (ННК) на основе GaAs для установления вюрцитных включений в сфалеритной структуре вискеров с помощью методов математической статистики.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- Анализ данных о структуре вискеров GaAs, полученных методами ренгено-структурного анализа.

- Получение спектров рамановского рассеяния для определения структуры.

- Получение правил отбора для различных установок в кубической и гексагональной фазах для интерпретации раман-спектров вискеров.

- Применение метода математической статистики для исследования полученных раман-спектров вискеров GaAs/Si.

- Интерпретация полученных данных.

При выполнении работы были получены следующие результаты:

- Установлено, что на основании рентгеновского рассеяния структура NWs GaAs представляет собой комбинацию сфалеритных образований с включением вюрцитных слоев.

- Экспериментально обнаружены отличия рамановских спектров ННК от спектров объемного кубического кристалла GaAs.

- Обнаружено два линейно-независимых вклада в спектре комбинационного рассеяния на основе анализа полученных раман-спектров NWs с использованием факторного анализа.

- Доказано, что полученные факторы представляют собой спектр сфалеритного объемного кристалла и теоретически рассчитанный спектр вюрцитного кристалла.

- Проведен факторный анализ спектра ННК на основе твердого раствора AlxGa1-xAs с целью нахождения концентрации x алюминия.

# Список публикаций

1. Е.Л. Чирков. Исследование структуры нановискеров AlGaAs// 14 Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и полупроводниковой опто- и наноэлектронике – СПб Издательство Политехнического университета, 2012, стр. 63

2. E.L. Chirkov. Factor analysis of Raman spectra of nanowhiskers AlGaAs with sphalerite-wurtzite structure.//Conference Abstracts. International Students Conference “Science and Progress” – SPb.: SOLO, 2012. P. 70.