## Направление: 011200 Физика

Профиль: 21 Фотоника гетерогенных и конденсированных систем

Руководитель программы: проф. В.К. Рябчук

Кафедра фотоники

Научный руководитель: к.ф.-м.н., зав. сек. В.В. Петров

Рецензент: к.ф.-м.н. В.Г. Давыдов

Резонансные дифракционные решетки на основе квантовых ям A3B5 с 2D-экситонами

# Кожаев Михаил Александрович

В данной работе поверхность GaAs подложки облучалась ионным и электронным пучками, после чего поверх подложки выращивалась методом молекулярно-лучевой эпитаксии гетероструктура A3B5 с тонкими квантовыми ямами. Изучался рельеф поверхности подложки после облучения и рельеф поверхности выращенной гетероструктуры методами сканирующей зондовой и сканирующей электронной микроскопии.

Была создана новая структура -- резонансная дифракционная решётка на основе одиночной тонкой квантовой ямы, представляющая собой квантовую яму с периодической модуляцией оптических свойств вдоль некоторой оси, лежащей в плоскости ямы. Резонансные свойства такой структуры проявляются вблизи 2D-экситонного резонанса. Реализованы способы создания такой структуры с использованием ионного и электронного пучков. Предложено теоретическое описание оптических свойств объекта на основе модели неоднородного тонкого слоя.

По итогам работы можно сделать следующие выводы.

1. Было исследовано влияние малых доз облучения ионами Ga с энергией 30 кэВ и облучения электронами с энергией 20 кэВ на поверхность GaAs подложки.

2. Впервые были созданы образцы с резонансными вблизи 2D-экситонного резонанса дифракционными решетками на основе одиночных квантовых ям. Рассмотрено два способа создания таких структур: с облучением подложки перед ростом ионным и электронным пучком. Исследовались оптические свойства таких объектов.

3. Было приведено теоретическое описание резонансной дифракционной решетки на основе квантовой ямы в приближении тонкой квантовой ямы с учетом многократного рассеяния. Получены выводы о форме спектра дифракции по сравнению с формой спектра отражения. При периодическом модулировании неоднородности толщины квантовой ямы было показано сужение пика в спектре дифракции по сравнению с пиком в спектре отражения.

# Список публикаций

1. M.A. Kozhaev, Yu.V. Kapitonov. Resonance grating based on InGaAs/GaAs quantum well// International Student Conference Science and Progress, Санкт-Петербург, 2011.

2. Yu.V. Kapitonov, M.A. Kozhaev, Yu.K. Dolgikh, S.A. Eliseev, Yu.P. Efimov, V.V. Petrov, V.V. Ovsyankin. Resonant diffraction grating based on InGaAs/GaAs quantum wells // 20th Int. Symp. "Nanostructures: Physics and Technology", Нижний Новгород, 2012.