Направление: 011200 Физика

Профиль: Спектроскопия твердого тела

Кафедра: Физика твердого тела

Научный руководитель: проф. И.Х. Акопян

Рецензент: проф. А.Ю. Серов

Экситонная люминесценция тонких пленок ZnО, выращенных методом атомного наслаивания (ALD)

Хараев Мерген Инджиевич

В последние годы велик интерес исследователей к широкозонному () полупроводнику ZnO как перспективному материалу для создания различных оптоэлектронных устройств, работающих в коротковолновой области спектра, в частности высокоэффективных синих и ультрафиолетовых источников света, например, светоизлучающих диодов  и лазеров .

В настоящее время многочисленные исследования оптических и электрических свойств выполняются на низкоразмерных структурах (нанопленки, наностержни, нанопроволки, вискеры). При этом особое место занимают исследования люминесценции, позволяющие контролировать качество кристалла, содержание примесей, дефектов, состояние поверхности и межфазных границ.

Настоящая работа посвящена исследованию экситонных спектров фотолюминесценции наноразмерных пленок ZnO, полученных методом ALD.

Диссертация состоит из введения, в которой обоснована актуальность темы диссертационной работы, и 3-х глав. В первой главе содержатся литературные данные о кристаллической структуре ZnO, о строении электронных зон, об экситонных состояниях (возбуждениях) ZnO. Последний параграф посвящен анализу низкотемпературных спектров люминесценции. Вторая глава посвящена технике эксперимента и описанию изучаемых образцов, метода их получения. Третья глава содержит полученные экспериментальные данные, их обсуждение. В заключение третьей главы приведены основные выводы по диссертации.

В ходе выполнения данной работы были получены следующие результаты:

1.   Проведен сравнительный анализ спектров люминесценции пленок,

нелегированных монокристаллов и порошков ZnO.

2.   Изучены спектры фотолюминесценции пленок толщиной 100нм при

возбуждении азотным и гелий-кадмиевым лазером в диапазоне температур

77-300К.

3.   Исследовано влияние интенсивности возбуждения на спектры

фотолюминесценции при Т=77К.